## Slide 1
 | Procedure | Reference
1 | 캐니스터 바닥면에 핑크 폼 3장을 놓는다. CANISTER: 101395128 | 핑크 폼 은 캐니스터와 세트로 입고되는 제품을 사용함.
2 | 검정 간지를 각 웨이퍼의 위/아래에 놓는다. 웨이퍼의 범핑된 면이 캐니스터의 바닥면을 향하도록 놓는다. | 검정 간지의 반짝이는 면이 웨이퍼 범핑면으로 가도록 하여 옆 그림처럼 웨이퍼 위 / 아래로 놓을 것. 검정간지는 캐니스터와 세트로 입고되는 제품을 사용함.
3 | 각 캐니스터에는 웨이퍼를 최대 25장까지 로딩할 수 있다. 하나의 캐니스터에는 한 Lot만 패킹한다. (Lox mixing 절대 금지) | 
4 | 맨 위에 위치한 웨이퍼 위에도 검정 간지를 한 장 올리고 그 위에 최소 1장 이상의 핑크폼을 올린다. 캐니스터 안의 남은 공간을 모두 폼으로 채운다. | 
12inch CANISTER PACKING 1
Anti ESD interleaf
Wafer
Pink foam
Canister top
Canister bottom
Canister inner height : 50.8mm
1.Bumped wafer 25ea (after grinding) = 0.7mm * 25ea = 17.5mm
2. Anti ESD interleaf 26ea = 0.16mm*26 = 4.16mm
3. Pink foam 4ea = 3mm*4ea = 12mm
Total thickness = 33.66mm
Empty space will be filled with additional pink foam
Bumping side down
Bumping side down
Bumping side down
Bumping side down

## Slide 2
12inch CANISTER PACKING 2
 | Procedure | Reference photo
1 | 캐니스터 윗면에 첫 번째 패킹 라벨을 붙인다. Packing은 Assembly Lot 기준으로 진행되어야 한다. (캐니스터 1개에 최대 25장 웨이퍼 투입/하나의 캐니스터에는 한 Lot만 패킹) | 
2 | 캐니스터 윗면에 데시칸트와 HIC를 올린다. HIC : 101360047 DESICCANT : 101370836 CANISTER: 101395128 | 
3 | 캐니스터를 MBB안에 넣는다. MBB: 101394666 | 
4 | 실링 라인을 맞춘다. | 
 | Procedure | Reference photo
5 | MBB안에 질소를 주입하는 가스 실링 방식으로 실링한다. (진공 실링방식은 MBB 내 내용물이 손상될 가능성이 있으므로 허용하지 않음.) | 
6 | 더블 실링된 MBB를 접어서 MBB안의 캐니스터가 움직일 수 있는 공간을 최소화한다. MBB위에 2번쨰 패킹 라벨을 붙인다. | 
7 | 박스 안의 6면(상/하/긴 측면/짧은 측면)에 ESD 폼을 넣고 박스를 테이프로 봉한다. (하나의 박스에는 1개의 캐니스터만 패킹한다.) 박스 위에 세 번째 패킹 라벨을 붙인다. BOX: 101395031 | 
8 | Amkor packing label  TI 2D label  | 캐니스터 위 / MBB 위 / BOX 위 캐니스터 위 / MBB 위 / BOX 위
SID#: 101395032 FOAM 12” FOSB CANISTER TOP/BTM 480X420X50 SID#: 101395035 FOAM 12” CANISTER LONG SIDE 480X100X50 SID#: 101395036 FOAM 12” CANISTER SHORT SIDE 320X100X50
주의 : TR CARD 동봉 여부는 전산 확인 (전산상 X며 동봉하지 않음)
Double sealing
두 번째 실링 라인
MODE S
첫 번째 실링 라인
MODE 2
491 코드인 경우만 사용
TI 2D LABEL은 팩킹 라벨 사이즈 때문에 전용 프린터가 필요 ( 담당 PCS에 문의)
오렌지색 라벨은 사용하지 않습니다
앰코 라벨 중 SWR 라벨은 491 CODE 인 경우만 사용.
491 CODE  바코드 라벨 + SWR 라벨 모두 사용
672 CODE  바코드 라벨만 사용
PAGE 4 참고
491 코드인 경우만 사용
491 코드인 경우만 사용
MBB 실링은 2번 진행. (6번 그림 참조)
동일 자리에 두 번이 아니라,
실링 라인이 두 줄이 되도록 함.
1번째 실링: MODE 2
2번째 실링: MODE S

## Slide 3
* AMKOR LABEL - 해당 lot 전산상(OLS) 일치하는지 비교
1. DEVICE 확인
2. LOT NO 확인
3. 수량 및 wafer수량 확인 4. P/D/L 확인
5. S/M 확인
6. 고객사 code 확인 / (672 : 양산자재 / 491:샘플자재)
7. 선적지(DEST) 확인
8. TRACE CODE 확인
9. SAP# 확인
* AMKOR LABEL
2
3
4
5
8
9
6
7
1
* 2D LABEL - AMKOR LABEL과 일치하는지 비교
1. LOT NO 확인
2. DEVICE 확인 3. 수량 확인
4. TRACE CODE 확인
5. Thickness 확인 – 항상 610
6. SAP# 확인
* 2D label
3
2
1
6
5
4
선적지(Dest)
TRACE CODE
SAP#
7
8
9
TI DALLAS Label 확인 사항

## Slide 4
TI CODE 별 PACKING LABEL 사용 법 (캐니스터 / MBB에 붙이는 라벨)
491 : 고객 샘플 랏트  T1 2D 라벨 + 앰코 라벨 2가지
TI 자재의 앰코 팩킹 슬립은 큰 사이즈 SLIP을 이용.
앰코 팩킹 슬립은 앰코 내부용으로 자재 구분만을 위해서 사용할 뿐 TI에서는 전혀 사용하지 않으니 앰코 내부에서만 문제가 없다면 고객 관련 내용은 고려하지 않습니다
SID# : 108500872 130*80MM
TI 2D LABEL에서 붉은 박스안의 숫자는 동일 TI 2D 라벨에서 서로 다른 값을 가지고 있으나, 해당 값을 구분해서 사용할 필요는 없음.
총 4장이 나오나, BOX가 하나만 사용하므로, 총 3장만 필요함.
TI 2D LABEL
AMKOR LABEL 2가지
SWR LABEL
672 : 양산  T1 2D 라벨 + 앰코 라벨 1가지
BARCODE LABEL
BARCODE LABEL
AMKOR LABEL 1가지
TI 2D LABEL
SWR LABEL 은 사용하지 않습니다

## Slide 5
TI CODE 별 PACKING LABEL 사용 법 (박스에 붙이는 라벨)
TI 2D LABEL은 491/672 CODE 모두 한 장씩만 박스에 붙입니다
672 : 양산  T1 2D 라벨 + 앰코 라벨 1가지
491 : 고객 샘플 랏트  T1 2D 라벨 + 앰코 라벨 2가지
SWR LABEL 은 사용하지 않습니다